Приложение № 2

Основные технические требования

На балку деревянную клееную

опалубки перекрытий для монолитного строительства

Линейные размеры балки и элементы балки, должны соответствовать:

- Поперечное сечение балки 80*200 мм

- Поперечное сечение бруса 40*80 мм

- Толщина перемычки 24 (27) мм

- Высота балки – согласно указанной в ТЗ и спецификации к каждому отдельному тендеру по Объекту.

Основные технические требования к материалам:

1. Для изготовления полок балки должны применяться хвойные пиломатериалы (сосна, ель)

по ГОСТ 8486  не ниже 2-го сорта.

2. Полки – распил 2-ЕХ (ориентированная древесина для упругих деформаций)

3. Значения дефектов формы и обработки брусков (покоробленность, отклонение от параллельности пластей и кромок, обзол) не должны превышать для пиломатериалов 2-го сорта.

4. В качестве стойки должна использоваться влагостойкая фанера общего назначения марки

ФСФ класса эмиссии Е1 по ГОСТ 3916.1 толщиной 24 (27) мм.

5. Клеевые соединения в балке должны быть выполнены на синтетическом клее

повышенной водостойкости отвечающим классу D4 Европейских стандартов, в том числе

допустим полиуретановый клей (похожий по консистенции на монтажную пену), который хорошо себя зарекомендовал на объектах строительства ГК ЦДС

6. Закрытие торцов балки специальными пластиковыми заглушками не обязательны – но при их наличии будет учитываться соответствующее допустимое небольшое увеличение цены в сравнении с балками без заглушек, так как заглушки увеличивают срок службы, особенно при падении балок при распалубливании опалубки перекрытия.

7. Оборачиваемость балки (продолжительность эксплуатации) – не менее 40 циклов на объекте в качестве элемента палубы разборно-переставной опалубки перекрытия при возведении монолитных ж/б конструкций.

8. По остальным техническим и иным требованиям, не оговоренных выше, руководствоваться техническими условиями ТУ-5366-001-18913865-2013 (скан в формате pdf прилагается)

9. На каждой балке должно быть крупно написано: наименование компании поставщика, либо рисунок-логотип компании для идентификации поставщика, а также дата производства балки.

При подаче коммерческого предложения необходимо приложить следующую информацию с техническими характеристиками по каждому пункту:

- Используемые пиломатериалы (сорт, наличие ориентированной древесины и т.п.)

- Используемый клей

- Наличие или отсутствие заглушек

- Покраска

- Гарантии изготовителя (поставщика)

- Цветные фотографии балки

- Прочие технические характеристики

На сам тендер необходимо привезти небольшой отпиленный образец торца балки.

После выявления победителя тендера, но до заключения договора необходимо предоставить опытный образец (2шт по 3м-3,3м) для определения физическим методом прочностных характеристик клеевого соединения, а также общих прочностных характеристик балки.