Приложение к Техническому заданию

«Требования заказчика к качественным характеристикам (потребительским свойствам) и иным характеристикам товара, поставляемого при

выполнении работ и инструкция по ее заполнению»

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (при наличии) | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (параметра) товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение, предлагаемое участником |  |
| 1 | Сетка сварная |  | Размер ячейки | 100*100 |  | мм |
|  |  |  | Диаметр | Не менее 4 |  | мм |
|  |  |  | Вес | 1,75 |  | 1м2 |
|  |  |  | Ширина | от 650 до 3800 |  |  |
|  |  |  | Длина сетки | от 850 |  |  |
|  |  |  | Легкие сетки должны быть изготовлены | из арматурной стали класса В500С или арматурной проволоки класса Bp-I |  |  |
|  |  |  | Требования к прочности сварных соединений стержней на срез | по ГОСТ 10922. |  |  |
|  |  |  | Стыковые соединения стержневой арматурной стали | должно осуществляться контактной стыковой сваркой по ГОСТ 14098. |  |  |
|  |  |  | Арматурная сталь должна соответствовать требованиям | ГОСТ 6727 или ГОСТ Р 52544. |  |  |
|  |  |  | Отношение меньшего диаметра стержня к большему должно быть | не менее 0,25 |  |  |
| 2 | Блок дверной |  | Назначение | Должны быть предназначены для установки в жилых и общественных помещениях, в местах общего пользования |  |  |
|  |  |  | площадь | [2,05, 2,35] |  | М2 |
|  |  |  | тип | должны быть с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, ДН 24-10 |  | % |
|  |  |  | Влажность древесины деталей должна быть в интервале | 6-12 |  |  |
|  |  |  | Влажность древесины заделок (пробок, планок), нагелей и шкантов должна быть на 2 - 3 % меньше влажности древесины деталей. |  |  |  |
|  |  |  | Детали дверей допускается изготовлять клееными по толщине, ширине и длине. |  |  |  |
|  |  |  | Древесина по толщине и ширине должна склеиваться на гладкую фугу по ГОСТ 9330, а по длине - на зубчатые шипы по ГОСТ 19414. |  |  |  |
|  |  |  | Соединения с шипом длиной до 10 мм допускаются во всех деталях без ограничения места их расположения, а в угловых соединениях и на расстояниях менее 150 мм от них не допускаются. |  |  |  |
|  |  |  | Соединения по длине с шипом длиной св. 10 мм не допускаются в деталях дверей с прозрачными отделочными покрытиями, в местах установки врезных приборов и крепежных деталей, в обкладках, нащельниках и раскладках, в угловых соединениях и на расстояниях менее 150 мм от них, в нижних деталях коробок и полотен наружных и тамбурных дверей. |  |  |  |
| 3 | Плитка |  | Назначение | Для полов, должна быть гладкая неглазурованная иодноцветная с красителем, квадратная и прямоугольная |  |  |
|  |  |  | размер | Не менее 30*30 |  |  |
|  |  |  | Цвет | [по сгласованию с заказчиком] |  |  |
|  |  |  | Отклонение от номинальных размеров по длине и ширине | не более ±0,8 |  | % |
|  |  |  | Отклонение от номинальных размеров по толщине | не более ±10 |  | % |
|  |  |  | Отбитость со стороны лицевой поверхности | Не допускается |  |  |
|  |  |  | Щербины, зазубрины на ребрах со стороны лицевой поверхности | Не допускаются |  |  |
|  |  |  | Пузыри, прыщи и вскипание глазури | Не допускаются |  |  |
|  |  |  | Волнистость и углубления глазури | Не допускаются |  |  |
|  |  |  | Слипыш | Не допускается |  |  |
|  |  |  | Просвет вдоль краев цветных плиток | Не допускается |  |  |
|  |  |  | Следы от зачистных приспособлений вдоль ребра лицевой поверхности | Не допускаются |  |  |
|  |  |  | Общее число допустимых дефектов на одной плитке | не должно быть более двух |  |  |
|  |  |  | Плитки должны иметь на монтажной поверхности рифления высотой | не менее 0,3 |  |  |
|  |  |  | Соответствие | ГОСТ 6141-91 |  |  |
| 4 | Блок дверной |  | Назначение | Должны быть внутренние, двупольные глухие, фанерованные шпоном ясеня |  |  |
|  |  |  | класс прочности | Не ниже Мд4 |  |  |
|  |  |  | описание | Конструкция дверных блоков должна исключать возможность демонтажа полотен с наружной стороны. Закрепление запирающих устройств должно исключать возможность их демонтажа с наружной стороны. Уплотняющие прокладки должны быть надежно закреплены и не препятствовать закрыванию дверей. Прилегание уплотняющих прокладок должно быть плотным, без разрывов. Уплотняющие прокладки следует устанавливать непрерывно по всему периметру притвора. Зазоры в стыках прокладок не допускаются. Гнезда под приборы должны быть очищены от бахромы и заусенцев. Отделочные покрытия дверных блоков должны сохранять свои защитно-декоративные свойства (стойкость к истиранию, твердость) на протяжении всего срока их эксплуатации. Запирающие устройства должны обеспечивать надежное запирание открывающихся элементов дверных блоков. Открывание и закрывание должно происходить легко, плавно, без заеданий. Конструкции запирающих устройств и устройств закрывания дверных блоков (доводчиков) не должны препятствовать плотному и равномерному обжиму прокладок по всему контуру уплотнения в притворах. |  |  |
|  |  |  | Класс звукоизоляции | З1 или З2 или З3 |  |  |
|  |  |  | Класс теплоизоляции | Не ниже Т3* |  |  |
|  |  |  | Класс воздухопроницания | В2 |  |  |
|  |  |  | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью | 0.04...0.21 |  | дБ/м |
|  |  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | до 15 |  | с |
|  |  |  | Потребляемый извещателем ток | не более 0.5 |  | мА |
|  |  |  | Время технической готовности извещателя | не более 60 |  | с |
|  |  |  | Рабочий диапазон температур | [-25 - +50] |  | °C |
|  |  |  | Степень защиты корпуса | От IР30 |  |  |
|  |  |  | Масса | не более 0.5 |  | кг |
|  |  |  | Тип монтажа | Потолочный или настенный, потолочный |  |  |
| 5 | Светильник светодиодный |  | Размер (длина) | 595 |  | мм |
|  |  |  | Размер (ширина) | 595 |  | мм |
|  |  |  | Размер (высота) | До 50 |  | мм |
|  |  |  | Температурный режим | +5… +35 |  | °С |
|  |  |  | Кп светового потока | ≤1 |  | % |
|  |  |  | Степень влагозащиты | Не ниже IP20 |  |  |
|  |  |  | Цветовая температура | 4000; 5000; 6000 |  | К |
|  |  |  | Цветовой поток | От 2800* до 3500 |  | Лм |
|  |  |  | Исполнение | встраиваемый |  |  |
|  |  |  | Комплектация | Без рассеивателя или с рассеивателем |  |  |
|  |  |  | Цветопередача | >80 |  | Ra |
|  |  |  | Масса | Не более 3 |  | кг |
|  |  |  | Мощность | от 25 до 35 |  | Вт |
|  |  |  | Тип рассеивателя | Призма;Опал; Микропризма; отсутствует |  |  |
| 6 | Умывальник ГОСТ 30493-2017, ГОСТ 15167-93 |  | Описание | С переливом или без перелива. Со спинкой или без спинки. Полукруглый, величина умывальника 2; 3; 4; 5 |  |  |
|  |  |  | Сорт | 1 или 2 |  |  |
|  |  |  | Цвет | белый |  |  |
|  |  |  | Материал | полуфарфор; фарфор; фаянсовый |  |  |
|  |  |  | Ширина | Не менее 550 |  | мм |
|  |  |  | Глубина | Не более 600 |  | мм |
|  |  |  | высота | До 200* от 150* |  | мм |
|  |  |  | Плешинки | Не допускаются |  |  |
|  |  |  | Посечки | Допускаются общей длиной не более 10 |  | мм |
|  |  |  | Засорка | Не допускается |  |  |
|  |  |  | Выплавки | Не допускаются |  |  |
|  |  |  | Откол | Не допускается |  |  |
|  |  |  | Вскипание глазури | Не допускается |  |  |
|  |  |  | Оттенок основного цвета, матовость, подтеки | Не допускаются на видимых поверхностях |  |  |
|  |  |  | Мушки | Допускаются не более 6 |  | шт. |
|  |  |  | Наколы | Допускаются рассеянные |  |  |
|  |  |  | Пятна | Не допускаются |  |  |
|  |  |  | Волнистость | Не допускается |  |  |
|  |  |  | Остеклованные места | Допускаются общей площадью не более 0,25 |  | см2 |
|  |  |  | Прыщи и пузыри | Не допускается |  |  |
| 7 | Пьедестал |  | назначение | Для умывальника, материал изготовления должен соответствовать умывальнику |  |  |
|  |  |  | глубина | от 15 до 20 |  | см |
|  |  |  | материал | Фарфор; полуфарфор; фаянсовый |  |  |
|  |  |  | масса | Не более 10 |  | кг |
|  |  |  | высота | От 650 до 700 |  | мм |
|  |  |  | Плешинки | Не допускаются |  |  |
|  |  |  | Посечки | Допускаются общей длиной не более 10 |  | мм |
|  |  |  | Засорка | Не допускается |  |  |
|  |  |  | Выплавки | Не допускаются |  |  |
|  |  |  | Откол | Не допускается |  |  |
|  |  |  | Вскипание глазури | Не допускается |  |  |
|  |  |  | Оттенок основного цвета, матовость, подтеки | Не допускаются на видимых поверхностях |  |  |
|  |  |  | Мушки | Допускаются не более 6 |  | шт |
|  |  |  | Наколы | Допускаются рассеянные |  |  |
|  |  |  | Пятна | Не допускаются |  |  |
|  |  |  | Волнистость | Не допускается |  |  |
|  |  |  | Остеклованные места | Допускаются общей площадью не более 0,25 |  | См2 |
|  |  |  | Прыщи и пузыри | Не допускается |  |  |
| 8 | Выключатель |  | Количество клавиш | до 2 |  |  |
|  |  |  | Комплектация | Моноблок (механизм + рамка) |  |  |
|  |  |  | Проходной | нет |  |  |
|  |  |  | Материал рамки | Пластик |  |  |
|  |  |  | Цвет рамки | Белый |  |  |
|  |  |  | Материал клавиш | Пластик |  |  |
|  |  |  | Цвет клавиш | Белый |  |  |
|  |  |  | Световой индикатор | Да/нет |  |  |
|  |  |  | Влагозащита | IP 44 |  |  |
|  |  |  | Сила тока | 10 |  | А |
|  |  |  | Максимальная нагрузка | 2,2 |  | кВт |
|  |  |  | Напряжение | 220 |  | В |
|  |  |  | Защита от механических ударов | IK 07 |  |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации | от -25 до +60 |  | °С |
|  |  |  | Габаритные размеры | 70х70х51 |  | мм |
| 9 | Клей плиточный |  | Пропорция замеса | 5,75–7,5 |  | л на мешок 25 кг |
|  |  |  | Жизнеспособность раствора не более, после разведения раствора | 4 |  | час |
|  |  |  | Укладка плитки | до 25 |  | минут после нанесения раствора |
|  |  |  | Адгезия не более | 0,5 |  | МПа |
|  |  |  | Температура основания (при нанесении) | от +5 до +30 |  | °С |
|  |  |  | Расход | 3-5 |  | кг на 1 кв.м |
|  |  |  | Время твердения не более | 24 |  | час |
|  |  |  | Срок хранения не более | 12 |  | месяцев с даты изготовления |
|  |  |  | Термостойкость | от -10 до +60 |  | °С |
|  |  |  | Достижение полной прочности | до 4 |  | сутки |
| 10 | Грунтовка |  | Расход | 100-300 |  | г/м2 |
|  |  |  | Сухой остаток не должен быть | менее 9 |  | % |
|  |  |  | Вязкость должна быть | 10-20 |  | мПа •с |
|  |  |  | ph | 7-8 |  |  |
|  |  |  | Температура нанесения | от +5 до +35 |  | ° С |
|  |  |  | Время высыхания слоя не должно быть, при температуре +23° С, | более 6 |  | час |
|  |  |  | Степень проникновения | должна быть глубокая |  |  |
|  |  |  | Нанесение | кистью, валиком или щёткой |  |  |
|  |  |  | Должна быть устойчива | к растворителям, кислотам и маслам не менее чем удовлетворительная |  |  |
|  |  |  | Срок и условия хранения(в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре не ниже +5° С) | не более 12 | месяцев |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации | от -5 до +90 | ° С |  |
| 11 | Смеситель |  | Материал | Латунь |  |  |
|  |  |  | Комплект | набор крепления, комплект подводки, смеситель |  |  |
|  |  |  | Управление | рычажное |  |  |
|  |  |  | Механизм | керамический картридж |  |  |
|  |  |  | Расположение рычага | Сбоку |  |  |
|  |  |  | Тип подводки | гибкая |  |  |
|  |  |  | Цвет | хром |  |  |
|  |  |  | Поверхность | глянцевая |  |  |
|  |  |  | Вращение излива | поворотный |  |  |
|  |  |  | Режим душ излива | наличие |  |  |
|  |  |  | Высота излива | Не менее 106 |  | мм |
|  |  |  | Длина излива | От 195 |  | мм |
|  |  |  | Рабочее давление | не более 0,63 |  | МПа |
|  |  |  | Температура воды | от +5 до +75 |  | °С |
|  |  |  | Размер резьбы для присоединения к водопроводу Г/П | 1/2G |  |  |
|  |  |  | Расстояние между отверстиями для подключения штуцеров Г/П | 15±2 |  | мм |
|  |  |  | Резьба в корпусе в отверстиях подключения Г/П | М 10/1 |  |  |
|  |  |  | Резьба под шпильку крепления | М 8 – 1 шпилька или М6 – 2 шпильки |  |  |

Инструкция по заполнению «Формы требований заказчика к качественным характеристикам (потребительским свойствам) и иным характеристикам товара, используемого при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, линейных объектов, и предложения участника электронного аукциона в отношении объектов закупки»

Участник закупки представляет информацию о конкретных показателях товара, соответствующих значениям, установленным в документации об электронном аукционе (далее – аукционная документация), и указание на товарный знак (при наличии). Информация настоящего абзаца включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. Участник указывает наименование страны происхождения товара в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств.

Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам.

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров или исключения характеристик, исходя из выбранного участником закупки варианта исполнения (исключающего другую характеристику), то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в «форме требований заказчика к качественным характеристикам (потребительским свойствам) и иным характеристикам товара, используемого при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, линейных объектов, и предложения участника электронного аукциона в отношении объектов закупки и инструкция по ее заполнению». При описании характеристик используемых товаров в предложении участника не допускается использование слов «должно быть» и другие вариации данного словосочетания.

Участник вправе не конкретизировать значения показателей, которые не известны ему на момент подачи заявки: пузыри на поверхности изделия, количество дефектов, волнистость, пятна, мушки, общее число дефектов на одном изделии, плешинки, длина посечек смывной бачок, на унитазе, засорка для товаров унитаз, раковина (умывальник), бачок и пьедестал.

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения или равный ему;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения или равный ему;

Слово «Выше» означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения, при этом в случае, если данное требование предъявляется к степеням защиты, обеспечиваемым оболочками, то каждая цифра степени защиты оболочки должна быть более указанного значения, не включая указанное;

Символ «тире», установленный между значениями, следует читать как необходимость предоставления диапазона значений шире (более) указанного.

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя. В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения, где предлог «до» означает, что требуется значение параметра менее указанного значения, не включая указанное, предлог «от» означает, что требуется значение параметра более указанного значения, не включая указанное.

В случае установления значения характеристики одновременно с применением двух знаков и обозначений в виде «от Х до У», «не менее Х до У» и другими знаками и обозначениями, предусмотренными инструкцией, необходимо указать одно конкретное значение показателя, находящееся между значениями, установленными описанием объекта закупки, с учетом значений знаков и обозначений, предусмотренных инструкцией.

Символ «многоточие», установленный между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра. При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка). Десятичные знаки отделяются точкой.

В случае, если требования, прописанные перечислением нескольких марок или видов или типов и т.п. через «,», «;», а перед последним стоит «или» (например Марка стали 08, 10 или 20), то необходимо выбрать одну из указанных марок (характеристик, видов и т.п.).

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (при наличии), наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств), указанных в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.