#### **УТВЕРЖДАЮ**

#### **И.о. Генерального директора**

**АО «УК «Жилой дом»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Калинина О.А./**

**М.П.**

**«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)**

**на поставку материала для ремонта межпанельных швов**

**Заказчик:** АО «Управляющая компания «Жилой дом»

**Предмет договора:** поставка материала для ремонта межпанельных швов для нужд АО «Управляющая компания «Жилой дом»

**Сроки поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:** срок поставки Товара – с момента заключения договора до 31.12.2021 г. по предварительной заявке заказчика в течение трех рабочих дней, с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по рабочим дням.

**Срок действия контракта**: с даты заключения **до 31.12.2021 г.**

**Перечень товаров, характеристика, объем**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Кол-во | ЕИ |
| 1 | Герметик бутил-каучуковый, серый, 16кг | 150 | шт. |

**Требования Заказчика к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, к его безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), комплектности, качественным и иным характеристикам:** Товар должен иметь все необходимые, для данного вида продукции сертификаты. Не допускается поставка Товара без документов, подтверждающих его качество. Вся сопроводительная информация о поставляемом Товаре должна быть на русском языке.

Безопасность поставляемого Товара должна соответствовать стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид продукции.

Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при транспортировке всеми видами транспорта и хранении.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшем в использовании, не снятым с производства, а так же свободным от прав третьих лиц, не являться предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, указанным в приложении №1 к настоящему техническому заданию.

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:** Гарантийный срок эксплуатации на поставляемый Товар - согласно гарантийного срока, установленного изготовителем и отраженного в соответствующей документации, составленной на русском языке.

Инженер отдела по закупкам

АО «УК «Жилой дом» А.И. Алферов

**Приложение № 1 к Техническому заданию**

**«Форма требований заказчика к качественным характеристикам (потребительским свойствам) и иным характеристикам товара, используемого при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, линейных объектов, и предложения участника электронного аукциона в отношении объектов закупки и инструкция по ее заполнению».**

| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Указание на товарный знак (модель, производитель) (при наличии)** | **Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара.** | | | **Ед. изм.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование параметра (показателя) товара** | **Требуемое значение, установленное заказчиком** | **Значение, предлагаемое участником** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *1* | Герметик бутилкаучуковый |  | Тип | бутилкаучуковый |  |  |
|  |  |  | Предел прочности при растяжении, МПа, не менее | 0.1 |  |  |
|  |  |  | Цвет | Серый |  |  |
|  |  |  | Условная прочность в момент разрыва, не менее | 0,2 Мпа |  |  |
|  |  |  | Адгезионная прочность к бетону, не менее | 0,2 Мпа |  |  |
|  |  |  | Относительное удлинение в момент разрыва, не менее | 100% |  |  |
|  |  |  | Массовая доля сухого остатка, в пределах | 45±5 |  |  |
|  |  |  | Время высыхания до «отлипа», не более | 60 мин |  |  |
|  |  |  | Температура применения | От -20 до +40°С |  |  |
|  |  |  | Температурный диапазон эксплуатации | От -50 до +80°С |  |  |

# **Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам:** ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д.

Инструкция по заполнению «Формы требований заказчика к качественным характеристикам (потребительским свойствам) и иным характеристикам товара, используемого при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, линейных объектов, и предложение участника электронного аукциона в отношении объектов закупки»

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, указанной в составе документации, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее – аукционная документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара.

Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам.

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в «Форме требований заказчика к качественным характеристикам (потребительским свойствам) и иным характеристикам товара, используемого при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов закупки и инструкция по ее заполнению» (далее – Форма).

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «плюс/минус» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

«менее » - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;

«более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения или равный ему;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения или равный ему;

При этом, «плюс/минус», «более», «менее», «не менее», «не более» устанавливаются в требуемом значении формы слева от числового значения показателя. В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается   знаком \* (звездочка), в том числе значение, включенное в  диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра. При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком \* (звездочка).

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Форме заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длин, высота, ширина, глубина и т.д.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании страны происхождения товара, указанных в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.