|  | Изделия индивидуальной защиты | Перчатки смотровые должны быть одноразовые неопудренные показатель AQL=1.5, с валиком для проведения различных диагностических процедур, в том числе в стоматологической практике, материал должен быть - нитрил, устойчивый к воздействию к действию кислот и щелочей, неопудренные, полная текстурированная поверхность, нестерильные. Форма перчатки должна быть неанатомическая, манжета с валиком, вес одной перчатки 5,2 г, размеры XS (5-6) 75мм+/-5 мм, S (6-7) 85мм+/-5 мм M (7-8) 95мм+/-5 мм, L (8-9) 106мм+/-5 мм, XL (9 и более) 116мм+/-5 мм, длина мин.240 мм. Толщина стенки манжета (25мм +/- 0,08мм от валика. Ладонь (центр) 0,10 мм. Палец ( 13 мм +/- 0,012 мм от кончика) До ускоренного старения натяжение при разрыве мин.14 Мпа, удлинение при разрыве мин.500%. После ускоренного старения натяжение при разрыве мин.14 Мпа, удлинение при разрыве мин.400%. Внутреннее покрытие должно быть со сбалансированным уровнем PH 5.5, что позволяет сохранять физиологическую кислотность кожи в течение всего времени работы в перчатках. Устойчивость перчаток к воздействию внешних факторов должна подтверждаться протоколами исследования (для исключения разрыва, нарушения герметичности, с целью предотвращения производственных травм при работе с химическими веществами): протокол на химическую устойчивость перчаток к не менее 4% раствору глутарового альдегида при экспозиции не менее 120 мин (используются в эндоскопическом кабинете при разведении и использовании концентратов дезинфицирующих растворов для ДВУ содержащих глутаровый альдегид); протокол на химическую устойчивость перчаток к не менее 40% раствору гидроксида натрия при экспозиции не менее 480 мин (используется в лабораторной службе); протокол на устойчивость перчаток к проникновению химиотерапевтических препаратов при экспозиции не менее 240 мин (применяется при подготовке химиотерапевтических препаратов при лечении пациентов); протокол на устойчивость перчаток к проникновению вирусов при экспозиции не менее 60 мин (применяется в лабораторной службе при работе с биологическими жидкостями); протокол на химическую устойчивость перчаток к не менее 10% раствору формалина при экспозиции не менее 10 мин (используются при фиксации образца ткани на лабораторное стекло). Без пудры, без протеинов.. Упаковка перчаток - гигиенический диспенсер который должен позволять извлекать перчатки по одной препятствует контакту с остальными перчатками в условиях повышенного риска инфицирования, на основании потребности учреждения. Размер «М». Срок годности 5 лет, Гост Р52239-2004 Международные стандарты ISO 13485, ISO 9001 После подписания контракта в течение 3-х рабочих дней победитель запроса котировок должен предоставить Заказчику контрольные образцы изделий (для проверки на соответствие данному техническому заданию упаковок и самих изделий) в количестве не менее 5-ти упаковок по 50 пар в каждой (размер на выбор Заказчика), которые впоследствии будут зачтены в счет поставки. Данная контрольная мера направлена на исключение возможности прописания Поставщиком в документации технических характеристик, требуемых Заказчиком, но фактической поставки в лечебное учреждение изделий, отличающихся от запрашиваемых в худшую сторону или не соответствующих данному техническому заданию. Все изделия, которые будут поставляться в лечебное учреждение будут сверяться с контрольными образцами упаковки и изделий. | Пара(2шт) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изделия индивидуальной защиты | Перчатки смотровые должны быть одноразовые неопудренные показатель AQL=1.5, с валиком для проведения различных диагностических процедур, в том числе в стоматологической практике, материал должен быть - нитрил, устойчивый к воздействию к действию кислот и щелочей, неопудренные, полная текстурированная поверхность, нестерильные. Форма перчатки должна быть неанатомическая, манжета с валиком, вес одной перчатки 5,2 г, размеры XS (5-6) 75мм+/-5 мм, S (6-7) 85мм+/-5 мм M (7-8) 95мм+/-5 мм, L (8-9) 106мм+/-5 мм, XL (9 и более) 116мм+/-5 мм, длина мин.240 мм. Толщина стенки манжета (25мм +/- 0,08мм от валика. Ладонь (центр) 0,10 мм. Палец ( 13 мм +/- 0,012 мм от кончика) До ускоренного старения натяжение при разрыве мин.14 Мпа, удлинение при разрыве мин.500%. После ускоренного старения натяжение при разрыве мин.14 Мпа, удлинение при разрыве мин.400%. Внутреннее покрытие должно быть со сбалансированным уровнем PH 5.5, что позволяет сохранять физиологическую кислотность кожи в течение всего времени работы в перчатках. Устойчивость перчаток к воздействию внешних факторов должна подтверждаться протоколами исследования (для исключения разрыва, нарушения герметичности, с целью предотвращения производственных травм при работе с химическими веществами): протокол на химическую устойчивость перчаток к не менее 4% раствору глутарового альдегида при экспозиции не менее 120 мин (используются в эндоскопическом кабинете при разведении и использовании концентратов дезинфицирующих растворов для ДВУ содержащих глутаровый альдегид); протокол на химическую устойчивость перчаток к не менее 40% раствору гидроксида натрия при экспозиции не менее 480 мин (используется в лабораторной службе); протокол на устойчивость перчаток к проникновению химиотерапевтических препаратов при экспозиции не менее 240 мин (применяется при подготовке химиотерапевтических препаратов при лечении пациентов); протокол на устойчивость перчаток к проникновению вирусов при экспозиции не менее 60 мин (применяется в лабораторной службе при работе с биологическими жидкостями); протокол на химическую устойчивость перчаток к не менее 10% раствору формалина при экспозиции не менее 10 мин (используются при фиксации образца ткани на лабораторное стекло). Без пудры, без протеинов. Упаковка перчаток - гигиенический диспенсер который должен позволять извлекать перчатки по одной препятствует контакту с остальными перчатками в условиях повышенного риска инфицирования, на основании потребности учреждения. Размер «S». Срок годности 5 лет, Гост Р52239-2004 Международные стандарты ISO 13485, ISO 9001 После подписания контракта в течение 3-х рабочих дней победитель запроса котировок должен предоставить Заказчику контрольные образцы изделий (для проверки на соответствие данному техническому заданию упаковок и самих изделий) в количестве не менее 5-ти упаковок по 50 пар в каждой (размер на выбор Заказчика), которые впоследствии будут зачтены в счет поставки. Данная контрольная мера направлена на исключение возможности прописания Поставщиком в документации технических характеристик, требуемых Заказчиком, но фактической поставки в лечебное учреждение изделий, отличающихся от запрашиваемых в худшую сторону или не соответствующих данному техническому заданию. Все изделия, которые будут поставляться в лечебное учреждение будут сверяться с контрольными образцами упаковки и изделий. | Пара(2шт) |
|  | Изделия индивидуальной защиты | Перчатки смотровые должны быть одноразовые неопудренные показатель AQL=1.5, с валиком для проведения различных диагностических процедур, в том числе в стоматологической практике, материал должен быть - нитрил, устойчивый к воздействию к действию кислот и щелочей, неопудренные, полная текстурированная поверхность, нестерильные. Форма перчатки должна быть неанатомическая, манжета с валиком, вес одной перчатки 5,2 г, размеры XS (5-6) 75мм+/-5 мм, S (6-7) 85мм+/-5 мм M (7-8) 95мм+/-5 мм, L (8-9) 106мм+/-5 мм, XL (9 и более) 116мм+/-5 мм, длина мин.240 мм. Толщина стенки манжета (25мм +/- 0,08мм от валика. Ладонь (центр) 0,10 мм. Палец ( 13 мм +/- 0,012 мм от кончика) До ускоренного старения натяжение при разрыве мин.14 Мпа, удлинение при разрыве мин.500%. После ускоренного старения натяжение при разрыве мин.14 Мпа, удлинение при разрыве мин.400%. Внутреннее покрытие должно быть со сбалансированным уровнем PH 5.5, что позволяет сохранять физиологическую кислотность кожи в течение всего времени работы в перчатках. Устойчивость перчаток к воздействию внешних факторов должна подтверждаться протоколами исследования (для исключения разрыва, нарушения герметичности, с целью предотвращения производственных травм при работе с химическими веществами): протокол на химическую устойчивость перчаток к не менее 4% раствору глутарового альдегида при экспозиции не менее 120 мин (используются в эндоскопическом кабинете при разведении и использовании концентратов дезинфицирующих растворов для ДВУ содержащих глутаровый альдегид); протокол на химическую устойчивость перчаток к не менее 40% раствору гидроксида натрия при экспозиции не менее 480 мин (используется в лабораторной службе); протокол на устойчивость перчаток к проникновению химиотерапевтических препаратов при экспозиции не менее 240 мин (применяется при подготовке химиотерапевтических препаратов при лечении пациентов); протокол на устойчивость перчаток к проникновению вирусов при экспозиции не менее 60 мин (применяется в лабораторной службе при работе с биологическими жидкостями); протокол на химическую устойчивость перчаток к не менее 10% раствору формалина при экспозиции не менее 10 мин (используются при фиксации образца ткани на лабораторное стекло). Без пудры, без протеинов.. Упаковка перчаток - гигиенический диспенсер который должен позволять извлекать перчатки по одной препятствует контакту с остальными перчатками в условиях повышенного риска инфицирования, на основании потребности учреждения. Размер «L». Срок годности 5 лет, Гост Р52239-2004 Международные стандарты ISO 13485, ISO 9001 После подписания контракта в течение 3-х рабочих дней победитель запроса котировок должен предоставить Заказчику контрольные образцы изделий (для проверки на соответствие данному техническому заданию упаковок и самих изделий) в количестве не менее 5-ти упаковок по 50 пар в каждой (размер на выбор Заказчика), которые впоследствии будут зачтены в счет поставки. Данная контрольная мера направлена на исключение возможности прописания Поставщиком в документации технических характеристик, требуемых Заказчиком, но фактической поставки в лечебное учреждение изделий, отличающихся от запрашиваемых в худшую сторону или не соответствующих данному техническому заданию. Все изделия, которые будут поставляться в лечебное учреждение будут сверяться с контрольными образцами упаковки и изделий. | Пара(2шт) |