Приложение № 9 к Договору № _________ от __.__.____ года

Объект: “Жилой дом с объектами коммерческой инфраструктуры, по адресу: г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, вл. 4/6”

Требования к отдельным видам работ

| Раздел контроля | Точка контроля | Формулировка критерия и параметр контроля | Ссылка на нормативную документацию |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основания и фундаменты, конструкции ниже нуля |  |
| 1.1.2 Армирование монолитного ростверка |  |  |  |
| 1.1.2.1 Армирование монолитного свайного ростверка |  |  |  |
|  | Подготовка основания перед бетонированием | Визуальный/полная проверка. Удаление поверхностной цементной пленки, срубка наплывов бетона участков нарушенной структуры; удаление опалубки штраб, пробок и другие ненужных закладных частей; очистка поверхности бетона от мусора и пыли, продувка струей сжатого воздуха. | п. 5.3.1 СП 70.133.30.2012 |
|  | Диаметры арматуры | Измерительный. Соответствуют проекту | РД |
|  | Отклонение от проекта в расстоянии между арматурными стержнями в вязанных каркасах и сетках | для продольной арматуры, в том числе в сетках (s – расстояния/шаг, указанные в проекте, мм) ±S/4, но не более 50мм; для поперечной арматуры (хомутов,шпилек) (h – высота сечения балки/колонны, толщина плиты, мм)±h/25, но не более 25мм; Общее количество стержней - в соответствии с проектом | Табл. 5.10, СП 70.13330.2012, Рабочая документация |
|  | Отклонение от проектной длины нахлестки / анкеровки арматуры (L – длина нахлестки / анкеровки, указанные в проекте, мм) | Измерительный. –0,05L; положительные отклонения не нормируются | Табл. 5.10, СП 70.13330.2012, Рабочая документация |
|  | Отклонение в расстоянии между рядами арматуры | Для балок толщиной до 1 м: ±10; конструкций толщиной более 1 м: ±20 | Табл. 5.10, СП 70.13330.2012 |
|  | Отклонение от проектного положения участков начала отгибов продольной арматуры | ±20 | Табл. 5.10, СП 70.13330.2012 |
|  | Наименьшее допускаемое расстояние в свету между продольными арматурными стержнями (d – диаметр наименьшего стержня, мм), кроме случая стыковки стержней и объединения их в пучки по проекту | При (мм): -горизонтальном или наклонном положении стержней нижней арматуры: 25; -горизонтальном или наклонном положении стержней верхней арматуры: 30; -расположении нижней арматуры более чем в два ряда (кроме стержней двух нижних рядов):50; -вертикальном положении стержней (50, но не менее d) | Табл. 5.10, СП 70.13330.2012 |
|  | Отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона при толщине защитного слоя свыше 16 мм | при толщине защитного слоя от 16 до 20 мм включительно и линейных размерах поперечного сечения конструкций, мм: до 100 - +4; –3 от 101 до 200 - +8; –3 » 201 » 300 - +10; –3 свыше 300 - +15; –5 при толщине защитного слоя свыше 20 мм При линейных размерах поперечного сечения конструкций: -до 100 мм: +4; –5 мм; -от 101 до 200 мм: +8; –5 мм; -от 201 до 300 мм: +10; –5мм; -свыше 300 мм: +15; –5мм | Табл. 5.10, СП 70.13330.2012 |
|  | Отметки поверхностей и закладных изделий, служащих опорами для стальных или сборных железобетонных колонн и других сборных элементов | До -5мм | Табл. 5.12, СП 70.13330.2012 |
|  | Состояние арматурных изделий, закладных изделий, а также сварных соединений | Отсутствует ржавчина, иней, наледь, загрязнения бетоном, окалины, следы масла, отслаивающейся ржавчины и сплошной поверхностной коррозии | Табл. 5.10, СП 70.13330.2012 |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ | Составлен по РД 11-02-2006 и подписан ответственными лицами акт освидетельствования скрытых работ |  |
|  | Наличие ППР и технологической карты | ППР и технологическая карта в наличии | СП 48.13330.2019, п. 3.3 СП 70.13330.2012 |
|  | Паспорта качества на применяемые материалы | В наличии |  |
|  | Сертификаты соответствия на применяемые материалы | В наличии |  |
|  | ИГС на нижележащие конструкции | В наличии, содержит достоверные сведения | (СП 48.13330.2019, п.9.5) |
| 1.1.2.2 Армирование монолитных ж/б конструкций. Монтажные соединения на сварке |  |  |  |
|  | Проект производства работ | Документарный. В наличии | п.3.3 СП 70.13330.2012 |
|  | Проект производства сварочных работ | Документарный. В наличии | п.10.1.2 СП 70.13330.2012 |
|  | Требования к специалистам, выполняющим сварочные работы | Документарный. Сварка и прихватка выполняется рабочими-сварщиками, имеющими профессиональный диплом (удостоверение) сварщика, и квалификационное удостоверение, подтверждающие право производства сварочных работ с указанием способов сварки и типов сварных соединений, выданное в соответствии с "Правилами аттестации сварщиков" (ПАС) для металлоконструкций и [5] для арматуры, арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций. В удостоверениях должна быть отметка о ежегодной переаттестации. |  |
|  | Требования к маркировке выполненных сварных соединений | Визуальный. Сварщик поставлено личное клеймо, приведенное в ЖСР, на расстоянии 40-60 мм от границы выполненного им шва сварного соединения: одним сварщиком - в одном месте, при выполнении несколькими сварщиками - в начале и конце шва. Взамен постановки клейм допускается составление исполнительных схем с подписями сварщиков и фиксацией в ЖСР. | п.10.1.15 СП 70.13330.2012 |
| 1.1.4 Бетонирование монолитного ростверка |  |  |  |
| 1.1.4.1 Бетонирование монолитного свайного ростверка |  |  |  |
|  | Подготовка основания перед бетонированием | Удаление поверхностной цементной пленки, срубка наплывов бетона участков нарушенной структуры; удаление опалубки штраб, пробок и другие ненужных закладных частей; очистка поверхности бетона от мусора и пыли, продувка струей сжатого воздуха | п. 5.3.1 СП 70.13330.2012 |
|  | Рабочие швы бетонирования | Расположение поэтажно (по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании; Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок | п. 5.3.12 СП 70.13330.2012, Рабочая документация |
|  | Отклонение длин или пролетов элементов, размеров в свету | До ±20 мм | (Табл. 5.12, СП 70.13330.2012) |
|  | Размер поперечного сечения элемента | при h: h˂200 мм: +6 мм; при h=400 мм: -3+11 мм; при h˃2000 мм | Табл. 5.12, СП 70.13330-2012 |
|  | Отклонение размеров проемов, отверстий (при наличии) | До ±12 мм | Табл. 5.12, СП 70.13330.2012 |
|  | Отклонение от прямолинейности и плоскости поверхности и местные неровности поверхности бетона | Не менее 5 измерений на каждые 50 м длины и каждые 150 м поверхности конструкций. Исходя из класса бетонных поверхностей, указанных в проекте (РД) | Приложение Х СП 70.13330.2012, Рабочая документация |
|  | Отметки поверхностей и закладных изделий, служащих опорами для стальных или сборных железобетонных колонн и других сборных элементов | До -5 мм. | Табл. 5.12, СП 70.13330.2012 |
|  | Внешний вид | Отсутствуют трещины, сколы бетона, раковины, обнажения арматурных стержней | п. 5.18.4, СП 70.13330.2012 |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ | Составлен по РД 11-02-2006 и подписан ответственными лицами акт освидетельствования скрытых работ | п. 5.18.2 СП 70.13330.2012 |
|  | Наличие ППР и технологической карты | ППР и технологическая карта в наличии | СП 48.13330.2019, п. 3.3 СП 70.13330.2012 |
|  | Паспорта качества на применяемые материалы | В наличии |  |
|  | Сертификаты соответствия на применяемые материалы | В наличии |  |
|  | ИГС на выполненный объем работ | В наличии, содержит достоверные сведения, проверено и согласовано Заказчиком | (СП 48.13330.2019, п.9.5) |
|  | Контроль прочности бетона (промежуточный возраст) | Изготовление контрольных образцов для испытаний и их последующее испытание: В промежуточном возрасте - 3 шт. В проектном возрасте - 3 шт. Производится специализированной организацией.При контроле прочности бетона монолитных конструкций в промежуточном возрасте неразрушающими методами проконтролировано не менее одной конструкции каждого вида (колонна, стена, перекрытие, ригель и т.д.) из контролируемой партии. Представлено оформленное заключение по результатам испытаний. | ГОСТ 18105, ГОСТ 10180, |
| 1.1.4.2 Контроль прочности бетона и приемка ответственных конструкций |  |  |  |
|  | Контроль прочности бетона (проектный возраст) | Произведен специализированной организацией.Проведен сплошной неразрушающий контроль прочности бетона всех конструкций контролируемой партии. Число контролируемых участков не менее:3-х на каждую захватку-для плоских конструкций (стен, перекрытий, фундаментных плит);1-го на 4 м длины-для каждой линейной горизонтальной конструкции (балка, ригель); 6-и на каждую конструкцию - для линейных вертикальных конструкций (колонна, пилон). Общее число участков - не менее 20.Оформлено заключение |  |
|  | Акт освидетельствования ответственных конструкций | Составлен по РД 11-02-2006 и подписан ответственными лицами акт освидетельствования ответственных конструкций | п. 5.18.2 СП 70.13330.2012 |
|  | Контроль прочности бетона (промежуточный возраст) | Произведено испытание контрольных образцов произведено специализированной организацией: В промежуточном возрасте - 3шт. В проектном возрасте - 3шт. При контроле прочности бетона монолитных конструкций в промежуточном возрасте неразрушающими методами проконтролировано не менее одной конструкции каждого вида из контролируемой партии. Представлено оформленное заключение по результатам испытаний. | ГОСТ 18105, ГОСТ 10180, ГОСТ 28570, ГОСТ 17624, ГОСТ 22690 |
| 1.1.10 Монтаж опалубки монолитного ростверка |  |  |  |
|  | Геометрические размеры опалубки | Геометрические размеры соответствуют проекту | РД |
|  | Положение опалубки | Положение опалубки относительно разбивочных осей в плане и по вертикали соответствует проекту | РД |
|  | Правильность установки | Правильность установки и надежность крепления пробок и закладных деталей, а также всей системы в целом | ППР |
|  | Очистка опалубки | Визуальный. Опалубка очищена сжатым воздухом от грязи, мусора, снега и наледи | п.5.17.7 СП 70.13330.2012 |
|  | Предельные отклонения расстояния от вертикали или проектного уклона | Измерительный. Предельные отклонения расстояния от вертикали или проектного уклона на 1 м - не более 5 мм, на всю высоту - не более 20 мм | Табл. 5.11, СП 70.13330.2012 |
|  | Предельное смещение осей опалубки от проектного положения | Измерительный. Не более 20 мм | Табл. 5.11, СП 70.13330.2012 |
|  | Предельное отклонение расстояния между внутренними поверхностями опалубки от проектных размеров | Измерительный. Не более 5 мм | Табл. 5.11, СП 70.13330.2012 |
|  | Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов | Измерительный. ±12 мм | Табл. 5.12, СП 70.13330.2012 |
|  | Допускаемые местные неровности опалубки | Измерительный. Не более 3 мм | Табл. 5.11, СП 70.13330.2012 |
|  | Наличие ППР и технологической карты | ППР и технологическая карта в наличии | СП 48.13330.2019, п. 3.3 СП 70.13330.2012 |
|  | ИГС на нижележащие конструкции | В наличии, содержит достоверные сведения | (СП 48.13330.2019, п.9.5) |

Подписи:

| Заказчик: ООО "ПИК-УК" ______________________/Власов С.Е. | Подрядчик: ООО «_____________________» ____________________/__________ _. _. |
| --- | --- |